1.Общие сведения

Прибор ИК-01 предназначен для испытания материалов, применяемых при  изготовление специальной одежды для защиты работающих от искр и мелких брызг расплавленного металла.

2. Основные технические характеристики

| Диаметр стального прутка* | мм | 4,0 |
| --- | --- | --- |
| Температура факела | ºС | до 7000 |
| Расход рабочей жидкости | л/ч | ~ 0,2 |
| Время работы горелки с одной заправкой | мин. | 20-30 |
| Скорость поступательного движения прутка | мм/сек | 0 - 100 |
| Погрешность измерений датчика температуры | ºС | ± 0,5 |
| Расстояние между прутком и горелкой | мм | 5 -7 |
| Масса противовеса для натяжения образцов | г | 100 ±5 |
| Масса капли металла | г | 0,50 ±0,03 |
| Время образования 20 капель металла | сек | 60 ±3 |
| Напряжение питающей сети | В ± 10% | 220 |
| Частота питающей сети | Гц | 50-60 |
| Потребляемая мощность | кВт | до 2,8 |
| Габариты источника питания | см | 11,5 х 17 х 32,5 |
| Вес горелки | кг | 0,85 |
| Вес источника питания | кг | 5,5 |

3. Комплект поставки

В комплект входят:

- «Мультиплаз 2500М»;

- установка для получения направленных капель расплавленного металла;

- датчик для измерения температуры с регистрирующим устройством;

- фиксирующая рама для испытываемой элементарной пробы.

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации Прибор ИК-01 для определения водоупорности тканей устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора ИК-01 в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт  покупных изделий осуществляет предприятие изготовитель.