1.Общие сведения

Прибор Ми-2М предназначен для определения показателей сопротивления истиранию образцов прижатых к образивной поверхности вращающегося с постоянной скоростью диска, при постоянной нормальной силе согласно требованиям ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении».

Прибор является испытательным оборудованием и подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

2.Основные технические данные

- количество одновременно испытываемых образцов         - 2 шт.

- число оборотов рабочего диска	 - (40±5) об./мин.

- расчетная скорость скольжения (по их центру)	 - (0,3±5) м/сек.

- нормальная сила на два образца	 - (16,20,26) ±0,05 Н

-  возможность измерения силы трения двух образцов        - (2…50) Н

с погрешностью от измеряемого значения не более ± 3%

- давление в воздуховоде до                                                     - 0,15 МПа

- угол между поверхностью диска и трубкой подающей

сжатый воздух                                                                          - 45±5º

3. Комплект  поставки:

- прибор Ми-2М                                                                    -  1 шт.

- комплект грузов                                                                  -  3 шт.

- паспорт                                                                                 -  1 шт.

- руководство по эксплуатации                                             - 1 шт.

- программа и методика аттестации                                     - 1 шт.

- протокол первичной аттестации                                         - 1 шт.

- аттестат                                                                                  - 1 шт.

Документы на комплектующие изделия прибора Ми-2М:

- руководство на панель оператора СМИ-1                          - 1 шт.

- паспорт с гарантийным талоном на панель оператора СМИ-1   - 1 шт.

- руководство по эксплуатации на прибор СИ8                   - 1 шт.

- паспорт с гарантийным талоном на прибор СИ8              - 1 шт.

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора Ми-2М для определения показателей сопротивления истиранию при скольжении устанавливается 12 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт прибора Ми-2М в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт покупных изделий, входящих в состав прибора, осуществляют их предприятия изготовители.