Устройство для определения воздухопроницаемости текстильных материалов ВПТМ-3 М  (в дальнейшем устройство) предназначено для испытания текстильных материалов и изделий из них воздухопроницаемостью  от  3 до  2400 дм3/м2с в соответствии с ГОСТ 12088.

Устройство предназначено для работы в испытательных лабораториях с условиями эксплуатации по ГОСТ 10681-75.

Устройство ВПТМ – 3М  является испытательным оборудованием и подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон определения воздухопроницаемости, дм3/м2с               от 3 до 2400

Разрежение под точечной пробой, Па                                                    49 ± 1.96

Сила прижима точечной пробы, Н (кгс), не менее                                 147 (15)

Диаметры отверстий рабочих столиков, мм                                      16.0 ± 0.05

25.3 ± 0.05

35.7 ± 0.05

50.5 ± 0.05

79.8 ± 0.05

112.9 ± 0.05

Напряжение питания, В                                                                            220 ± 22

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки устройства ВПТМ-3М 33 входят следующие узлы и элементы:

| №№ пп | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка с узлом нагружения | 1 |
| 2 | Камера разрежения | 1 |
| 3 | Воздуховод с сужающим устройством | 1 |
| 4 | Вентиль | 1 |
| 5 | Устройство разрежения | 1 |
| 6 | Воздуховод гибкий | 1 |
| 7 | Держатель | 1 |
| 8 | Стол | 1 |
| 9 | Рабочие столики (комплект) | 6 |
| 10 | Прижимные кольца (комплект) | 6 |
| 11 | Контрольный столик | 1 |
| 12 | Трубки соединительные | 3 |
| 13 14 | Микроманометры ММН-2400 Компрессор | 2 1 |
| 15 | Техническое описание и руководство по эксплуатации ВПТМ-3М 33 | 1 |
| 16 | Программа и методика аттестации ВПТМ-3М 33 | 1 |
| 17 18 19 20 21 22 | Паспорт ВПТМ-3М 33 Протокол первичной аттестации Аттестат Расчет сужающего устройства Протокол определения геометрических размеров Свидетельство о поверке микроманометров ММН 2400 | 1 1 1 1 1 2 |